PRESCRIPTIONS POUR LE REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

1 - Sous chaussées rigides ou semi-rigides

| Couche | Epaisseur | Nature des matériaux | Compacité minimale à obtenir | Qualité de compactage à entrer dans le pénétrodensimètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De roulement | Epaisseur de la couche existante | Reconstitution à l’identique | 100% de la compacité LCPC pour un béton bitumineux | Vérification au gammadensimètre |
| De base | 1,5 h (h = épaisseur de l’assiette traitée existante) | Béton compacté ou béton maigre dosé à 250 kg/m3 | 98 % de l’Optimum Proctor Modifié (O.P.M.) si mise en place par compactage | Vérification au gammadensimètre |
| De forme | de 1,5 h à h + 50 cm | GNT 0/20 à 0/40 | 100% de l’Optimum Proctor Normal (O.P.N.) | q3 |
| Remblai | > h + 50 cm | GNT 0/31,5 à 0/80 ou remblai admis par la note technique(1) | 95 % de l’O.P.N. | q4 |

2 - Sous chaussées souples

| Couche | Epaisseur | Nature des matériaux | Compacité minimale à obtenir | Qualité de compactage à entrer dans le pénétrodensimètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De roulement | Epaisseur de la couche existante | Reconstitution à l’identique | 100% de la compacité LCPC pour un béton bitumineux | Vérification au gammadensimètre |
| De base | jusqu'à 20 cm | GNT 0/20 à 0/31,5 | 98 % de l’O.P.M. | q2 |
| De forme | de 20 à 80 cm | GNT 0/31,5 à 0/50 | 100% de l’O.P.N. | q3 |
| Remblai | > 80 cm | GNT 0/31,5 à 0/80 ou remblai admis par la note technique(1) | 95 % de l’O.P.N. | q4 |

3 - Sous accotement (si la profondeur de la tranchée > la distance la séparant de la chaussée)

| Couche | Epaisseur | Nature des matériaux | Compacité minimale à obtenir | Qualité de compactage à entrer dans le pénétrodensimètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rétablissement de l’accotement | de 0 à 40 cm | GNT 0/20 à 0/40 | 100% de l’O.P.N. | q3 |
| Remblai | > 80 cm | GNT 0/31,5 à 0/80 ou remblai admis par la note technique(1) | 95 % de l’O.P.N | q4 |

NOTA : Les tranchées sous béton armé continu sont formellement interdites,

Le matériau d’une couche peut être remplacé par celui de la couche immédiatement supérieure,

La canalisation doit toujours être séparée d’une grave hydraulique par une épaisseur minimale de 15 cm de G.N.T.

(1) la réutilisation de matériaux du site doit être justifiée par une étude géotechnique préalable